钢筋混凝土管重量表

常用材料密度表

材料名称、单位、数值

石灰岩   密度  g/cm3   2.60

花岗岩   密度  g/cm3   2.60~2.80

（石灰岩）碎石   密度   g/cm3   2.60

砂   密度  g/cm3   2.60

粘 土   密度  g/cm3   2.60

普通粘土砖   密度  g/cm3   2.50~2.80

粘土空心砖   密度  g/cm3   2.50

水 泥   密度  g/cm3   3.10

普通混凝土   密度  g/cm3   2.60

轻骨料混凝土   密度  g/cm3   2.60

石灰岩   容重  kg/m3   1000~2600

花岗岩   容重  kg/m3   2500~2700

（石灰岩）碎石   容重   kg/m3   1400~1700

容重  kg/m3   1450~1650

粘土   容重  kg/m3   1600~1800

普通粘土砖   容重  kg/m3   1600~1800

粘土空心砖   容重  kg/m3   1000~1400

水泥   容重  kg/m3   1200~1300

普通混凝土   容重  kg/m3   2100~2600

轻骨料混凝土   容重  kg/m3   800~1900

钢筋理论重量表

钢筋规格、单位、数值

钢筋   Φ6  ;kg/m   0.222

钢筋   Φ8  ;kg/m   0.3950

钢筋   Φ10 ;kg/m   0.6169

钢筋   Φ12 ;kg/m   0.8880

钢筋   Φ14 ;kg/m   1.21

钢筋   Φ16 ;kg/m   1.5800

钢筋   Φ18 ;kg/m   2

钢筋   Φ20 ;kg/m   2.4700

钢筋   Φ22 ;kg/m   2.98

钢筋   Φ25 ;kg/m   3.8500

钢筋   Φ28 ;kg/m   4.8300

钢筋   Φ32 ;kg/m   6.3100

钢筋   Φ36 ;kg/m   7.9900

钢筋   Φ40 ;kg/m   9.8700

钢筋   Φ50 ;kg/m   15.42

低碳钢热轧圆盘条   Φ5.5   kg/m  ;0.187

低碳钢热轧圆盘条   Φ6.0   kg/m  ;0.222

低碳钢热轧圆盘条   Φ6.5   kg/m  ;0.2600

低碳钢热轧圆盘条   Φ7.0   kg/m  ;0.3019

低碳钢热轧圆盘条   Φ7.5   kg/m  ;0.3469

低碳钢热轧圆盘条   Φ8.0   kg/m  ;0.3950

低碳钢热轧圆盘条   Φ8.5   kg/m  ;0.4450

低碳钢热轧圆盘条   Φ9.0   kg/m  ;0.499

常用钢丝

钢丝规格、单位、数值

钢丝   0.05  kg/km   0.016

钢丝   0.055  kg/km   0.019

钢丝   0.063  kg/km   0.024

钢丝   0.07  kg/km   0.03

钢丝   0.08  kg/km   0.039

钢丝   0.09  kg/km   0.05

钢丝   0.1  ;kg/km   0.062

钢丝   0.11  kg/km   0.075

钢丝   0.12  kg/km   0.089

钢丝   0.14  kg/km   0.121

钢丝   0.16  kg/km   0.158

钢丝   0.18  kg/km   0.199

钢丝   0.2  ;kg/km   0.246

钢丝   0.22  kg/km   0.298

钢丝   0.25  kg/km   0.385

钢丝   0.28  kg/km   0.484

钢丝   0.30*  kg/km   0.555

钢丝   0.32  kg/km   0.631

钢丝   0.35  kg/km   0.754

钢丝   0.4  ;kg/km   0.989

钢丝   0.45  kg/km   1.248

钢丝   0.5  ;kg/km   1.539

钢丝   0.55  kg/km   1.868

预应力混凝土用钢绞线

名称 型号 单位 数值

预应力混凝土用钢绞线（1×2）  10   kg/km  310

预应力混凝土用钢绞线（1×2）  12   kg/km  447

预应力混凝土用钢绞线（1×3）  10.8   kg/km   465

预应力混凝土用钢绞线（1×3）  12.9   kg/km   671

预应力混凝土用钢绞线（1×7）标准型   9.5  ;kg/km   432

预应力混凝土用钢绞线（1×7）标准型   11.1  kg/km   580

预应力混凝土用钢绞线（1×7）标准型   12.7  kg/km   774

预应力混凝土用钢绞线（1×7）标准型   15.2  kg/km   1101

预应力混凝土用钢绞线（1×7）摸拔型   12.7  kg/km   890

预应力混凝土用钢绞线（1×7）摸拔型   15.2  kg/km   1295

注：1.表中的理论重量是按密度为7.85g/cm3 计算的，对特殊合金钢丝，在计算理论重量时应采用相应牌号的密度。